附件

2020年第三季度市区成品住宅工程联合巡查发现的主要违规行为

| 日 期 | 区 域 | 项目 名称 | 责任 主体 | 类别 | 主要违规行为 | 违反法律、法规、规范性文件、强制性标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.16 | 崇 川 区 | R20001地块建设项目 | 建设单位：南通市祥琪房地产开发有限公司 监理单位：上海港申建设管理有限公司 施工单位：浙江祥生建设工程有限公司 | 市场 | 未办理施工许可证，现场已先行施工；幕墙未审图合格，现场已施工。 | 《建筑工程施工许可管理办法》 |
|  |  |  |  |  | 分包单位现场负责人劳务合同未能提供，部分管理人员不在现场。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》 |
|  |  |  |  |  | 分包单位负责人社保资料未能提供。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》 |
|  |  |  |  | 质量 | 售楼处幕墙未见审图图纸。 | 《建设工程质量管理条例》第十一条 |
|  |  |  |  |  | 监理单位未配备氯离子检测仪，未见检测台账。 | 《省住房城乡建设厅等印发<关于建立治理违规海砂联动工作机制的实施意见>的通知》(苏建质安〔2018〕549号) |
|  |  |  |  |  | 3#楼1层5/E轴框架柱箍筋间距未按设计加密。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第5.5.1条 |
|  |  |  |  |  | 局部电渣压力焊焊包不饱满，夹渣。 | 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012第5.6.2条规定 |
|  |  |  |  |  | 3#楼北侧局部卷材鼓包，未设置防水附加层。 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第4.3.4、4.3.5条 |
|  |  |  |  | 安全 | 项目部未建立危大工程清单；未进行危大工程公告。 | 住建部《危险性较大的分布分项工程安全管理规定》 |
|  |  |  |  |  | 高支模方案未组织专家论证。 | 住建部《危险性较大的分布分项工程安全管理规定》 |
|  |  |  |  |  | 深基坑施工论证手续未完善、验收记录缺失。 | 住建部《危险性较大的分布分项工程安全管理规定》 |
|  |  |  |  |  | 监理单位未编制深基坑监理实施细则。 | 住建部《危险性较大的分布分项工程安全管理规定》 |
|  |  |  |  |  | 施工现场局部裸土未覆盖到位。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 |
| 9.16 | 崇 川 区 | CR19027地块项目 | 建设单位：南通和融置业有限公司 监理单位：南通市东大建设监理有限公司 施工单位：江苏成章建设集团有限公司 | 市场 | 未办理施工许可证，现场已先行施工。 | 《建筑工程施工许可法》 |
|  |  |  |  |  | 总包、分包单位管理人员与各自单位订立的劳动合同未能提供，防水分包单位工人与企业订立的劳动合同未能提供。 | 《建设工程施工合同管理办法》 |
|  |  |  |  | 质量 | 阳台悬挑梁钢筋连接、安装不符合要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第5.4.1、5.5.2条 |
|  |  |  |  |  | 6#楼局部楼板存在裂缝、渗漏现象。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第8.2条相关要求 |
|  |  |  |  |  | 13#楼一层板负弯矩钢筋保护层抽测不符合设计要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204附录E相关要求 |
|  |  |  |  | 安全 | 施工现场局部裸土未覆盖到位。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 |
| 9.23 | 开 发 区 | R19016地块二期项目 | 建设单位：南通市远弘房地产开发有限公司 监理单位：江苏科信工程咨询有限公司 施工单位：吉林省苏通建筑工程有限公司 | 市场 | 总包合同双方职责不明；木工、特殊工种劳动合同未提供，部分劳动合同未说明工资结算方式。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》 |
|  |  |  |  |  | 工程部质量、安全管理人员（张正，杜建兵、高鑫明、鲍朝旭）未能有效提供社保资料。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》 |
|  |  |  |  |  | 总包未能提供对桩基分包单位工程款支付凭证。 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》 |
|  |  |  |  | 质量 | 局部现浇结构存在露筋、蜂窝、夹渣等外观缺陷。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第8.1.2条、第8.2.1条要求 |
|  |  |  |  |  | 部分梁、柱等现浇构件存在尺寸偏差。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第8.3.1条、第8.3.2条要求 |
|  |  |  |  |  | 同条件试块未按要求留置。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第C.0.1条要求 |
|  |  |  |  |  | 13层墙柱（22#楼）未按要求设置拉筋，部分钢筋间距不符合设计要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第5.4.8条要求 |
|  |  |  |  |  | 预制楼梯安装未按照施工方案实施。 | JGJ1-2014第12.1.1条要求 |
|  |  |  |  |  | 抽测二层部分板钢筋保护层不符合要求，板厚不符合要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第5.5.3条 |
|  |  |  |  | 安全 | 深基坑支护设计方案未经专家评审。 | 住建部《危险性较大的分布分项工程安全管理规定》 |
|  |  |  |  |  | 基坑监测方案未经专家论证、未经设计单位和建设单位审批。 | 住建部《危险性较大的分布分项工程安全管理规定》 |
|  |  |  |  |  | 43#楼基坑监测频次不足。 | 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009） |
| 9.23 | 开 发 区 | 南通开发区R17030地块住宅项目 | 建设单位：和宝（南通）房地产开发有限公司 监理单位：南通精诚建设集团有限公司 施工单位：浙江宝业建设集团有限公司 | 市场 | 施工单位未提供实名制管理及工人工资专用帐户执行记录。 | 住建部等四部委《关于建设工程工人实名制管理办法》 |
|  |  |  |  |  | 施工单位与工人签订的劳动合同未写明工资结算时间和结算方式，只写明每月支付2200元工资，与实际不符。 | 《房屋建筑与市政基础设施工程分包管理办法》 |
|  |  |  |  |  | 监理单位7月份后无监理通知单或监理联系单。 | 《建设工程监理规范》第5.5.6条 |
|  |  |  |  | 质量 | 同条件试块未按要求留置。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第C.0.1条 |
|  |  |  |  |  | 部分梁箍筋未按要求加密（LL4,16#楼10层）。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第5.5.1条 |
|  |  |  |  |  | 抽测部分钢筋保护层（悬挑板）不符合要求。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第5.5.3条 |
|  |  |  |  | 安全 | 3#楼悬挑脚手架支拉点结构承载力未经复核。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011） |
|  |  |  |  |  | 施工专项方案中缺少关于地下室顶板PC材料运输通道部位加固的内容。 | 《关于加强江苏省装配式建筑工程质量安全管理的意见(试行)》（苏建质安〔2019〕380号） |

南通市住房和城乡建设局办公室                                         2020年10月12日印发